# Základy muzejní konzervace I.

Filozofická fakulta, podzim 2003

Přednášející: Ing. Ivo Štěpánek (TMB)

Ukončení: kolokvium

-- ke zkoušce přinést vlastní zápisky

= = = = = STŘEDA 8.10.2003 = = = = =

1. Úvod

- důležitý je materiál – z čeho sbírkový předmět je

- objasnění termínů konzervování X restaurování

více vědních disciplín → vyžaduje přehled v problematice

- rozdílnost uložení sb. předmětů podle zákonů – např. kniha – knihovna, archiv, muzeum

- zákon 220/2000 Sb., zákon o archívnictví, zákon o PP → původně byla snaha o 1 zákon

- změna některého z dílčích zákonů je vázána na ostatní zákony

sbírkové předměty – většinou ne jako monomateriál (různorodost sb. materiálu)

- jeden předmět z více materiálů - např. kroj – textil, rostlinná vlákna (lněné košile)

- živočišná vlákna (kůže), kosti (knoflíky, perletě), knoflíky – dřevo (tvrdá či měkká...)

- dámské punčochy – anorganická sloučenina X organické sloučeniny …. kovy

- kovy (Fe-sponky, mosaz, bronz, stříbro)

- umělá hmota, polychlorované bifenyly

Jubilejní výstava v Praze

- před r. 1891, na tuto výstavu sběry předmětů v rámci okresů – věci každodenní potřeby

- selekce → odvoz do Prahy → z těchto předmětů je dán základ sbírkám, zakládání okresních muzeí

(např. Chrudim, …)

- sbírat současnost – nepodceňovat sbírání současnosti

Současnost

- problém soudobých materiálů:

- sbírky dominantně postaveny na anorganických (umělých) hmotách → náchylnější k degradaci

- částečně návrat ke klasickému materiálu

Materiáloví specialisté

- odborní pracovníci, specialisti na určité materiály, použité technologie

- trend vychovávat materiálové specialisty

Materiáloví specialisté jsou potřební, ale důležitý je alespoň rámcový přehled – v muzeu jsou všechny materiály (odtud se odvíjí uložení, manipulace, vhodná prezentace...)

tzv. „brněnská škola“

- od r. 1969 v podobě kurzů – náhled na vše, ne materiáloví specialisté – jednotlivé materiály „á blok“ (individuální přístup, široký záběr)

2. Terminologie

Konzervace

- proces, kterým je bráněno vzniku škod na sbírkových předmětech a jejich destrukci působením rizikových faktorů nebo jsou v jejím rámci odstraňována vzniklá poškození

- konzervace je zachování hmotné podstaty předmětu

Rizikové vlivy

(A) fyzikální vlivy

- vlhkost:

- kov – oxidace kovů, koroze

- dřevo – navlhne a potom bobtná, vysouší a potom praská

- teplota

- osvětlení:

- zdroj světla Slunce -  UV záření, blednutí barev

- vibrace:

- př. Národní muzeum v Praze - „budova chodí“ - 2 magistrály, metro

- původní architektura – parkové úpravy – rozšiřování měst

- mechanické opotřebení

(B) chemické vlivy

- prach

- pod mikroskopem mají ostré hrany – pokud se dostanou do látky – postupně materiál rozřezávají

- v našich podmínkách nejsou v muzeích na filtrování vzduchu peníze – př. Německo – Berlín – z muzea vedla pod městem štola až do lesíka (ve městě prach)

- víření vzduchu → nahoře teplý, dole studený + zdvoj. → cirkulace

- vnitřní polutanty – dřevotříska (piliny – zadýhováno), úpravy: formaldehyd, Cl

- vnější polutanty → vznik kyselých dešťů z oxidů S, N (SO2, H2S, NO2)

(C) biologické vlivy

- hlodavci (myši, křečci)

- ptáci (exkrementy – stav. materiál)

- houby (dřevomorka) a plísně – zákeřné i pro člověka

- červotoči, tesaříci (hromádky)

- lidský faktor – války (BLUE SHIELD), neodborné zacházení, lidská nedbalost, vandalismus (grafitti)

- živelné pohromy – záplavy, ...

Restaurování

- proces kdy jsou na základě výzkumu doplňovány chybějící části (na základě různých pramenů etc.)

- měla by být dodržena zásada minimální ztráty estetické a historické integrity předmětu

- doplňování

- nemělo by být užito ideí samotného restaurátora (jeho manýry) – ((slovník Universum jiného výkladu!))  */*

- Literatura → Naučný slovník UNIVERSUM: spojováno s uměním → chybné

- změna odborných názvů – pozvolná, ale dělá problémy, zejména při legislativních úpravách

- reverzibilita – používat prostředky, které jsou sejmutelné (reverzibilní)

- doplněné části by měly být rozpoznatelné – estetické cítění (doplnění v neutrální barvě)

- používají se vždy přípravky a technologie nejlepší ve své době

Restaurátor

- člověk, který doplňuje nebo provádí doplňování na základě historických pramenů, studií, dochovaných částí (relikviář sv. Maura – Bečová u Mariánských Lázní)

*/*

Restaurování není spojeno automaticky s výtvarnými díly (obrazy, sochy), ale i jiné předměty (knihy, listiny,...).

= = = = = STŘEDA 15.10.2003 = = = = =

přednáška odpadá

= = = = = STŘEDA 22.10.2003 = = = = =

Konzervace

- oddaluje zánik předmětu (pokud to jde)

- dělá se na úrovni té dané doby

- prostředky použité k zásahu by měly být vždy reverzibilní, tj. lze je opětovně sejmout

- zachování hmotné podstaty předmětu

Preventivní konzervace:

- metodika řízení parametrů prostředí, v němž se předmět nachází → rizikové faktory viz. předchozí přednáška

- nutno zjistit složení sbírek – depozitáře, prezentační prostory, výzkum

- krizové situace – živelné katastrofy…

- → nastavit prostředí (takový režim), aby se do předmětu pokud možno co nejméně zasahovalo – ideální stav

- každý zásah narušuje autenticitu předmětu (ne časté vystavování, př. uložit do vakua v černé komoře)

Přímá – sanační konzervace:

- přímý bezprostřední zásah do předmětu (např. z nálezů → nelze ovlivnit podmínky, uložení před nálezem)

- radikální zásah do předmětu

Je možné s předměty nic nedělat ??? → možnost nenávratného zničení

- puristické metody – v památkové péči → odbourání staré výpovědní hodnoty

- někdy se také odbourávaly části (zejména 19./20.st. Mocker etc.), které tam původně nepatřily

- všichni pracovníci by měli být seznámeni s problematikou ochany a bezpečnosti sb. předmětů (seznámeni s rizikovými faktory, zásady uložení, transportu…)

- tzv. systém 40, 40, 20:

- 40% pro sbírky v depozitáři

- 40% pro výstavní prostory (platí u menšího muzea : TMB – velké předměty)

- 20% ostatní zázemí, kanceláře etc.

- dále je dobré mít u instalace dozor konzervátora + restaurátora (ví o předmětu víc)

Vytavování textilu

- problém s prezentací – používat tvarovací ramínka, figuríny, … nežehlit!

- nepřikrývat, nenařasovat („aby to dobře vypadalo“)

- problém u historických oděvů – ostré hrany

Nasvětlení

- filmaři = teplo, UV záření – je lepší k ním dát člověka, který o tom něco ví, vše podchyceno ve smlouvě

- ve vitrínách – s rozumem, nenasvětlovat moc a intenzivně (samozřejmě záleží na předmětu – parní stroj X hedvábí)

- v ideálním případě – vitrína se slabým podtlakem

- uzavřená vitrína – osvětlení – prach

Přenášení, přeprava sbírkových předmětů

- nepřenášet obrazy na dvoře, když prší (trochu přemýšlet:)

- závěsné vitríny na obrazy, nebo sítě → obraz by se neměl pokládat malbou na zem, opírat o stěnu plátnem (malbou)

- manipulace se sklem – zády ke dveřím

- ideální je mít prostory bezbariérové (žádné prahy atd. viz Muzea pro všechny)

- na nákladních autech – s odpruženou nápravou

- předměty zafixované v bednách

Pojem ochrana

- „někdy se tím myslí i schování předmětu pod zámek“

- konzervátor by měl vědět co se s předmětem od začátku až do uložení dějě

Znalosti o předmětu, které by měl konzervátor mít:

- konzerv. a rest. smí provádět kvalifikovaný pracovník

- materiál – poznat druh dřeva (mahagon X dub, tvrdé X měkké), kovu (ocel X mosaz)…, u neznámého mít přehled o metodách jak se dá materiál zjistit

- vlastní předmět – jak je vyroben, jakou technologií, co je třeba k vyhotovení předmětu

- historie materiálu a předmětu – i používání charakteristických technik, technologií, konstrukcí, do brá orientace: co se tehdy používalo, jaké předměty se z jakého materiálu dělaly

- vlivy – znalost vlivů poškozujících předmět, odstranění škodlivých vlivů, použití konzervačních a restaurátorských metod

- prevence – znalost nejlepších metod, nejvhodnějších postupů, „být připraven“

- prezentace – restaurátorské postupy, vracení předmětu do původní podoby, zhotovení kopií, modelů, …

- dokumentace – veškeré záznamy průzkumů, zkoušek, …

- výzkum – znalosti formulace problémů, aplikace nových výsledků výzkumu

- zveřejňování výsledků – publikace, přednášky, výuka…, publikovat i negativní informace (pro kolegy atd.)

- zatajování poznatků – nové použité materiály, prostředky, postupy by měly být publikovány – prezentovány

Rozsah činnosti konzervátora

- nálezový moment – posouzení stavu předmětu → určení sbírkové hodnoty předmětu, spolupráce s oborovým pracovníkem

- preventivní konzervace, prevence – zajištění před klimatickými změnami – někdy je nutné provést tzv. reklimatizaci (př. archeologický výzkum: vykopeme předmět – vlhko a dáme na prudké slunce… praskne!)

→ zabránit prudkým změnám – zejm teplota, RV – zvlhčovače etc.

→ zajištění odpovídajících podmínek, izolace a sanace těch částí, které jsou napadeny biologickými škůdci, použití vhodných doprovodných materiálů, vhodná velikost prostoru → přeprava a uložení, předcházet neodborné manipulaci a zásahům

- manipulace s předmětem – pozor při přemísťování (sklo), uvádění do chodu, mechanická montáž a demontáž

- přeprava – vhodný způsob přepravy a přepravního prostředku – odpružená náprava – upevnění v bednách, obaly

- v případě cennějších předmětů – je možné vyslat i doprovod – konzervátora – když např. „letí přes oceán“

- odborné zpracování – průzkum způsobu zhotovení, druhu použitých materiálů, zařazení do kontextu, vyhodnocení

- konzervace, restaurování – prostudování podkladů, odb. zpracování, odb. průzkum a rozbor stavu předmětu a materiálu – z hlediska přírodovědného, …

→ vzájemné vyhodnocení, provedení zkoušek a opět je vyhodnotit, aplikace nejvhodnějšího způsobu postupu směřujícího k ochraně, uchování a k prezentaci předmětu

- dokumentace celého zásahu včetně přípravků a jejich složení (zejména u vlastních) – tyto záznamy o použitých konzervačních materiálech mají být trvale uchovávány → měly by bát součástí předmětů

- každé rest. zásah musí být plně zdokumentován

- uložení

- prezentace – příprava a úprava předmětu pro prezentaci a reprodukci, zhotovení a zajištění vhodné adjuktáže, přítomnost u vlastní instalace, použití méně nápadných konzervačních látek než např. pro depozitář

- výzkum – zjišťování řešení problémů souvisejících s předmětem a prostředím, aplikování výsledků výzkumů, publikování výsledků

- kontrola, dohled – průběžně, průběžná kontrola sb. fondu – u nedostatků návrh na odstranění, napravení

= = = = = STŘEDA 29.10.2003 = = = = =

Faksimilie

- měřítkově přesná kopie (kresba, malba, rukopis, grafika) podaná co nevěrněji technikami reprodukční grafiky

- označení pro exaktní napodobeninu originálu vyhotovenou mechanickými i (?) technikami ze stejného vzhledového materiálu, nahrazuje jej

Falzum

- označení faksimilie, kopie či imitace, které jsou vydávány za originál

Imitace

- speciální druh kopie jako víceméně věrné napodobeniny díla zhotovená stejnou nebo podobnou metodou z podobného, ale levnějšího materiálu

Kopie

- co nepřesnější napodobenina díla shodné v měřítku, materiálu i technikou provedení

Replika

- doubletta [dableta] – druhý exemplář díla od tvůrce samého

- označení pro víceméně volnou napodobeninu originálu, kterou zhotovil autor původního díla později než originál stejnou nebo podobnou technikou ze stejného nebo podobného (popř. odlišného) materiálu ve stejných nebo změněných poměrech a ve stejném nebo podobném pojetí

(slovník PP : „i jiným umělcem v jiné době“ !!)

Renovace

- uvedení do nového stavu; kdy chybějící nebo poškozená část se nahradí určitým novotvarem, ale v souladu se slohovým výrazem původní památky

Restituce

- doporučeno ve spojitosti s památkami nepoužívat!

Rekonstrukce

- přestavba nebo předělání – jedna z metod obnovy památek, při níž se doplňují nebo dotvářejí chybějící části a to buď na základě podrobné dokumentace autentického stavu nebo na základě analogií s obdobnou zachovalou památkou, případně na základě vědecky podložené hypotézy, ale i novou tvorbou přihlížející ke slohovému charakteru kulturní památky

(dominantně používáno s PP – MPR… elektrické vedení, šířka schodů v památkově chráněném objektu ~ zachování kulturně-historické hodnoty památky)

Oprava – př. židle – oprava židle pro její funkci X materiál, historický koncept, metoda výroby (klížení technologie, přelakování) tj. čas, nákladnost → u kult. památek výraz oprava defakto nepoužívat

Dokumetace

- zaznamenání všech dílčích úkonů

- konzervátorská dokumentace – konzervátorská karta – není legislativně sjednoceno – každá instituce má vlastní systém (nepodceňovat!)

- měla by obsahovat:

1. přírůstkové a inventární číslo → identifikace

2. název sbírkového předmětu – dle zák. 122/2000 Sb. – měl by být identický se záznamem v CESu

3. popis předmětu – popis předmětu, nálezový stav („stav v jakém jsme dostali předmět na stůl“)

4. popis zásahu – rozbory, návrh zásahu a jeho vlastní popis (jednotlivé kroky + citace používaných přípravků + jejich složení u míchaných přípravků)

5. datum zásahu, kdo ho prováděl

6. datum překonzervace – návrh dalšího zásahu, kontroly

+ obrazová dokumentace – fotografie, nákresy, videozáznam → před, v průběhu, po zásahu

→ součástí CESu (základní evidence)

anglicky mluvící země (USA, Kanada) – jednoznačný název konzervátor

románské a germánské státy i pojem restaurátor

u nás obojí název – 2 skupiny – konzervátor i restaurátor

= = = = = STŘEDA 5.11.2003 = = = = =

3. Konzervátorsko-restaurátorská etika

- etický kodex muzejního pracovníka; etický kodex konzervátora a restaurátora

→ není to právní norma

- 3 základní dokumenty:

→ ICOM (Paříž) – The International Council of Museums

→ ICCROM (Itálie) – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

→ UKIC (Anglie) – United Kingdom Institute for Conservation of Historic and Artistic Works

- z konce 70. let

- smysl konzervace – konzervátorství je činnost, kterou se uchovává fyzická podstata předmětu → důkazy o jeho původu, informace o použitých technologiích atp. → pozdější úpravy předmětu zachovat

- profesní etický kodex ICOM → doporučení Unesco o muzeích, kult. a přírodním dědictví

konzervátor a předmět

→ práce podřízena integritě předmětu, také ochrana proti poškození a ztrátě

- jeho činnost, použít nejpřesnější metody uchování

- při sériové úpravě pečlivost u každého kusu, individuální přístup

(místo nálezu – prošel požárem, byl nalezen ve vodě,…)

- používat nejlepší postupy a materiály podle současných znalostí – které co nejméně poškodí předmět

- průzkum a dokumentace → stav, historie, příčiny poškození; trvale založené v dostupném archivu

- restaurování – plně zdokumentováno; celistvost, cele znatelná hranice mezi původním a doplňky

- profesionální znalosti a kompetence – je na odpovědnosti konzervátora, aby byl obeznámen s novými poznatky

- zatajování poznatků – nemělo by být, zpřístupnit v plném rozsahu

- profesionální vztahy – povinnost poskytnout rady a doporučení k další péči o předmět, při vystavení

- přítomnost při instalaci pokud by hrozilo poškození předmětu, při přepravě…

- výuka, výcvik

- zadávání práce – konzervátorovi se předá předmět → je za něj zodpovědný

- nejlepší metody, nepoškodit předmět, volit správné postupy + materiál, které předmět nezmění (vratné mat. → vodou rozpustné lepidlo etc.)

= = = = = STŘEDA 12.11.2003 = = = = =

4. Historie konzervátorství

- v paralele s vývojem muzeí – pasivní přístup, dohled

→ postupně přechod k aktivnímu přístupu (aktivní ochraně předmětů) – chemie, fyzika, biologie → takovou práci musí vykonávat specialista-konzervátor

- koncem 18. st. první konzervátorská práce

- 19., 20. st. nerovnoměrný vývoj

- rozvoj po 2. sv. válce

- všeobecný rozmach – 2. pol. 19. st. ve spojitosti s průmyslovou revolucí

(hl. rozmach archeologických výzkumů – chemické a fyzikální analýzy)

1. písemný dokument zachycující konzervátorský zásah

→ popis konzervace gotického deskového obrazu Madona Zbraslavská (asi 1360)

→ kněz Jan Pechovský: dílo Poselkyně starých příběhů českých (1700)

- deska se vlivem vlhkosti zbortila, časem se pak samovolně narovnala – po vyndání z rámu (připisováno modlitbám)

- dochází k soustavnějšímu studiu historických pramenů, změna vnímání hmotných produktů → uvědomělý vztah k památkám

- 1749 – nařízení Marie Terezie – k ochraně archiválií

a další dekrety z dvorské kanceláře 1776, 1782 – nařízení dvorské kanceláře Marie Terezie o nálezech mincí – veškeré nalezené mince mají být zaslány do cís. královského kabinetu mincí

- ochrana zaměřená hlavně na stavební a původní památky

→ vzniká nutnost právního podložení - 1818 dekret – dvorské kanceláře

- 1850 založena Ústřední komise pro zachování a zjišťování stavebních památek při rakouském ministerstvu obchodu, průmyslových a veřejných staveb

→ 1859 byla tato komise přičleněna k ministerstvu kultury a vyučování

- zvýšení počtu zaměstnanců + sbor dobrovolných pracovníků, konzervátorů – vyhledávají památky a dohlíží při stavbách → síť ochrany v jednotlivých okresech

(sbor spolupracovníků a 120 konzervátorů)

- 1872 rozšíření okruhu působnosti komise i na movité památky

→ nový název: Ústřední komise k vyhledání a zachování um. a hist. památek (1872)

- 1873 – vypracován nový statut – dělí komisi do 3 skupin:

1. předměty pravěké a antické

2. díla architektury, sochařství, malířství a grafiky středověké i dob novější

3. historické památky různého druhu

+ dobrovolné organizace:

- Archeologický sbor při Muzeu království Českého (dnešní NM) – od 1854 vydává časopis Památky archeologické (čs.) – vychází dodnes

- Svatovítská Jednota (1859)

- Umělecká Beseda (1864)

1. muzejní spolky

- 1855 Včela čáslavská (Kliment Čermák)

- 1865 Kutnohorský vocel

Rozmach spjat s

- rozmachem průmyslové základny hlavně v 70. letech

→ nové továrny, těžba nerostů, budování sítě silnic a železnic

- zvětšování měst – vystupování za hradby, nová architektonická a urbanistická tvář měst

→ objev velkého množství nových archeologických památek

Nastupující vlastenecké smýšlení

- 1891 jubilejní výstava, 1895 národopisná výstava

→ nashromážděn materiálu z regionů – sběry po okresech; co se neodvezlo do Prahy základem regionálních muzeí (mnoho archeolog. a etnograf. materiálu)

→ požadavky účinné ochrany, potřeba konzervátorů

1. publikace o chemické analýze

- 1795 německý badatel Kloproth

- 1796 Angličan Pearson

- 1826 studie p. Davyho – analýza Cu a bronzových předmětů, korozní procesy

- Wocel 1853 – článek  „Archeologické paralely“ – hledá vzájemné souvislosti mezi předměty, místem a dobou vzniku

- Štolba 1867 – analýza bronzů – české nálezy

→ po spolupráci se Štolbou: Vocel – Pravěk země české

- Šafařík – prováděl analýzu inkoustu a pigmentu rukopisu Královédvorského → na jejich základě – rozpoznání padělku

- 60.-90. léta 19. st. – stagnace, Staročeši – uchovávání domácích tradic X nový spolek Mladočeši

- 1882 rozdělení UK → nová vlna absolventů – specialisté dle jednotlivých oborů

- 1889 – Příručka pro preparátory – Bedřich Brudský: „Vycpávání ptáků a ssavců“

→ exploze nových poznatků v přírodních vědách, uložení – konzervace jako samostatný obor:

Kliment Čermák

- zakladatel „Včely Čáslavské“

- zakládá časopis Věstník československých spolků muzejních a archeologických 1895

→ konzervátor má svoje nezastupitelné místo v práci muzea

- spojování teorie s praxí

- 1. pokus o shrnutí poznatků konzervace mat., popis jak s materiály zacházet → publikace ve Věstníku

→ Návod ke konzervování starožitností – čištění org. památek (textil, roh, …) – konzervace neorganických památek (Cu, Ag, jantar, …)

→ přetiskl zde nejnovější metody o konzervaci papíru

- „Strážce starožitností“ – o čištění starožitností (poslední kapitola) → podnítil Povídky o poučení lidu o starožitnostech

→ čištění mincí, zhotovování odlitků památníků, péče o ztrouchnivělé dřevo…

- 1895 navrhl, aby v Praze vznikl ústav, který by se profesionálně zabýval konzervací

+ příručka o konzervaci jejíž vydání by mělo zprostředkovat NM → neuskutečněno

1898 zal. Technologické muzeum průmyslové (Ústav pro zvelebování živnosti)

- založeno pražskou komorou obchodní a živnostenskou

→ na půdě muzea zřízeno nové chemické oddělení

- vedoucí technik Břetislav Šetlík

- publikace o zpracovatelských technikách různých materiálů z hlediska chemických procesů

- přestalo po 2. SV

- 1949-50 zrušeno – v budově zřízen ústav těžkého strojírenství, knihovna přestěhována a 1990 zlikvidována

- vydávalo odborné publikace:

→ „O perleti, kosti, rohu, slonovině a jejich barvení“ – sbírky odborných pojednání č. 9, 1904 (zdobení materiálu, vlastnosti mat., obchodní označení…)

→ „O barvách, pomůckách a technikách malířských ze stanoviska chemického“ – nakl. p. Kočí 1905

→ „O čištění, bílení a barvení kožešin – Praha 1906, Muzeum a živnostenská komora

→ „Chemické technologie pro knihaře a příbuzná odvětví“ – nakl. Emanuel Stivín, Praha 1910 (lepidla, škrobidla, vosky, tuky, oleje, rozpouštědla, nátěry…)

→ „Barvení látek smíšených“ – vyd. knihtiskárna Politika jako zvláštní otisk Textilního obzoru Roč. 8, Praha 1910

- 1907 knihovna loveského obzoru v Písku vydává publikaci Vycpávání ssavců (p. Moravec)

- p. Berounský: „Domácí dílna, její zařízení a práce v ní“ – nakl. Šimáček, Praha 1909 (+?)

1911 – reorganizace nového statutu Ústřední komise

→ nový název: Ústřední komise rakouské státní památkové péče

- VŠ vzdělání a specializace, jeden z úkolů – řídit zemské konzervátory a dozírat na jejich práci

- vydány dekrety pro zemské konzervátory: 1912

1914 – okresní opatrovatelé pam. změna na konzervátory (120)

→ většinou čestná funkce za práci v ochraně památek

→ většinou z muzeí – provázání ochrany movitých a nemovitých památek, památkářské a muzejní práce

- Václav Vojtíšek – kritická studie, která varuje před používáním saponového laku (rychle schnoucí)

→ Konzervace archiválií – Praha 1914

1918 – 1. SV nastartovala vědecký pokrok

→ vznik ČSR, Národní výbor československý – 12 výborů – Úřad pro vyučování a Nár. osvětu → přeměna na Ministerstvo školství a národní osvěty (MŠANO)

- 4. odbor, odd. + správa muzeí a památkové péče

→ přijal se systém Rak.-Uh. monarchie

- financování z veřejných prostředků

→ řada reformních pokusů – nezájem vlády

- do popředí zájmu myšlenky o zlepšení práce uvnitř muzea

Zdeněk Wirth – na ministerstvu snaha pomoci muzeím a galeriím

→ vytvořil studii o vytvoření struktury československého muzejnictví – členění na státní a krajská muzea – ze strany venkovských muzeí nepochopení, odmítnutí (tj. organizace na základě dobrovolnictví nechtěly, aby se dostaly pod státní správu)

- přecházení finančních prostředků do muzeí a galerií – potřeba vytvořit prostřednickou organizaci, která by hájila zájmy muzeí a rozdělovala by prostředky

- uvažovalo se o ní již před 1SV

- podpora muzeí: Kazimour, Guth, Fridolín Macháček

Josef Kazimour

- organizační zkušenosti  při zemském muzeu

- politický činovník agrární strany

Podařilo se jim prosadit na ministerstvu vytvoření Svazu muzeí

- 1919 sjezd, odhlasovány stanovy

- Svaz muzeí nebude řídící, ale odbornou autoritou

= = = = = STŘEDA 19.11.2003 = = = = =

Svaz muzeí

- vytvoření org. sítě muzeí (drží se dodnes):

1. ústřední muzea

2. krajská muzea

3. okresní muzea

4. místní muzea

- první snahy:

1. výchova odborných pracovníků, vzdělávání pracovníků muzea

2. jednotný způsob inventarizace, katalogizace sb.

- 1919 založen Archeologický ústav (MŠANO)

Kliment Čermák: Výchova v muzeologii (1901)

- vyšlo ve Věstníku

- 1. vážná myšlenka odborné výchova muz. pracovníků – nerealizováno

→ 1. aplikace 1919 – pokusy o pravidelné org. výchovy – 1. kurz Moravské muzeum pro VŠ

Jaroslav Helfert

- snaha o prosazení zřízení Lektorátu muzejnictví – na FF MU v Brně

→ povoleno 1921

- přednášky 1923-24, 1924-25 – i o materiálu a uchování (počátky konz.), praktická cvičení v muzejních sbírkách

Albín Stocký

- 1923 – krátkodobé kurzy při NM

1925 – vychází 1. muzejní časopis Muzejní obzor

- vydává Svaz muzeí

- pouze 2 čísla, poslední číslo 1926

- 1. zmínka o konzervátorství

- působení odborných článků mělo být hlavně na menší muzea (hlavně venkovská)

- jak se mají vést sbírky, i hospodářské otázky…

O konzervaci 2 sešity r. 1925-26

- v roce 1927 vyšlo jako samostatná publikace (Konzervace muzejních předmětů), která se dávala zdarma členům Svazu muzeí (A. Stocký)

Albín Stocký

- ředitel hist. sb. v NM od 1913

- snaha o vybudování 1. konzervátorské sb. NM od 1923

- shromáždění mat. o konzervaci

→ vycházel z teorie konzervace Klimenta Čermáka

1927 – sjezd muzejníků v Olomouci

- vystoupil Zdeněk Wirth (MŠANO) – seznámení se stanoviskem ministerstva:

O státním muzejnictví

→ základem je vytvořit ústřední pracoviště s odbornými pracovníky – zabezpečit ochranu památek

- konzervační laboratoře – měly by být v NM, NG, Arch. ústav, MZM, Opavské muzeum – celkem 15 pracovišť

→ nerealizováno z důvodu nedostatku finančních prostředků

K. Guth

- doporučení, aby na základě zkušeností z revize inspektorů Svazu byla zpracována „národní pomůcka muzejníkovy práce“

- i připraveno do tisku, nevydáno z důvodu nedostatku finančních prostředků

Nejsoubornější dílo – Augusta a kol.: Rukověť sběratelova

→ reprint knihy v r.1995, rozsáhlá publikace „Bible“

- technika, školství, katalogizace, org. sběratelství, literatura, technika výroby, restaurování a čištění apod.

soupis odborné literatury

Z. Lábek (Plzeň)

1927 – Z. Lábek: Nástin praktické muzeologie pro krajinská muzea vlastivědná

- drobná publikace, nahradila myšlenku Gutha, bez účasti Svazu, části kapitol – o pasivní konzervaci, vitríny, uložení

Věstník československého zemského muzea

→ samostatná rubrika „Rozhledy po muz. práci v Československu“ (1. v r. 1930, č. 3)

→ Josef Kazimour – zdarma pro všechna muzea ve Svazu

Věstník svazu československých muzeí

- pouze úřední zprávy Svazu

1935 – MŠANO reorganizace v rámci (?) ochrany památek – jmenování konzervátorů státních památkových úřadů = plně profesionální pracovníci

1937 – MŠANO ustanovilo 3 muzejní inspektory pro jednotlivé země

→ 4 úkoly: i problém konzervace

- sloužit radou

- navštěvovat muzea a zjišťovat stav sbírek

- podávat zprávy ministerstvu…

- předkládat návrhy na určité změny

Preparace

Moderní preparace přírodnin – vydávají pracovníci TM Brna, vychází v Olomouci

- 1940 – po 15 letech nový muz. časopis: Zprávy svazu čes. muzeí – jen jedno číslo (válka)

- Svaz pracuje i během okupace

- německé orgány nemají zájem o vlast. muzea

- brožury praktického rázu; něco málo o muzejním zákoně

- srpen 1944 – o zastavení činnosti muzeí v rámci totálního nasazení → v muzeích pouze minimální počet pracovníků k evakuaci nejcennějších sbírek → ke konzervaci, balení atd. rady svazu

- svozy sbírek – velká – průmyslová města bombardována – řízeno Svazem

Stav po 2. SV – nedošlo k výraznějšímu poškození sbírek a budov

- problém se Sudety (po válce) → rabování → zemský národní výbor zabezpečil tyto regiony

- sbírky z náhradních prostor dovézt a uvést do původního stavu → potřeba nových pracovníků

→ 3 týdenní kurzy v r. 1946:

v Praze Jiří Neústupný v UMPRUM, NM – pořadatel Svaz československých muzeí

v Brně Jaroslav Helfert opět výuka na MU 1946-48, navazuje na kurzy z r. 1926

- 1946 založen ICOM

- po válce opět snaha vydávat časopis – pracovalo se na něm již během okupace

→ 1948 sjezd v Uherském Hradišti – časopis NM se stane i oficiálním časopisem Svazu

- ministerstvo školství, věd a umění – dostatečná finanční podpora → každé muzeum ve Svazu časopis zdarma

- 1949 – mezník – socialistická společnost – zestátnění největších muzeí – stát přebírá ekonomické zabezpečení → financování z veřejných prostředků

- 1951 – zákon o dobrovolných organizacích a shromážděních č. 68 → veškeré muzejní sbírky se stávají veřejným majetkem

→ konec jedné etapy muzejnictví – na bázi spolkového majetku

- mohou pokračovat pouze jako kroužky, osvětové besedy

- Státní archeologický ústav rozhodl, že v časopise Archeologické rozhledy bude nová rubrika:

„Výzkumné a konzervační metody“

- pracovní sjezd muzejních pracovníků v Kutné Hoře – zřízení konzervačních dílen v největších muzeích

- po zestátnění majetků, Benešovy dekrety → prudký nárůst předmětů → M dostávají určité ekonomické dotace

(- publikace Moravec, vycpávání ssavců, Písek 1907)

- od r. 1951 velká ideologizace

- 1953 – na MK byl vládou zřízen poradní orgán pro věci muzeí a památek

→ vypracoval návrhy osnov o muzeích, statuty pro typy muzeí → zákl. materiál pro tvorbu muzejního zákona

- menší muzea měla být jako pobočky větších nebo měla být zrušena a převedena do nejbližšího velkého muzea

- ústřední muzea

- krajská a okresní muzea

= = = = = STŘEDA 26.11.2003 = = = = =

→ včleněno do NM:

Kabinet muzejní a vlastivědné práce

- speciální pracoviště k pozvednutí všech odborných pracovišť

- od r. 1953 ministerstvo převzalo výchovu pracovníků → osvětoví pracovníci – školeni ve formě 4letého studia zakončeného maturitou

= osvětová škola – 3 větve – 1 muzejní

- o založení této školy se založil p. Václav Pubal

- 1958 – zákon č. 22 o kulturních památkách

→ hlavně v památkové péči konzervace a restaurace

- pro studenty přeložena publikace profesora Farmakovského: Konzervace a restaurace muzejních sbírek – rozdělena podle materiálů; specifika SSSR – pojízdné laboratoře

- 1959 – zákon č. 54 o muzeích a galeriích !!!!!!!!!

→ i problematika konzervace a preparace muzea + galerie

- přelom 50./60. let . formuje se skupina konzervátorů → řešit nashromážděné problémy – tj. zejm. bezkoncepčnost konzervace

→ Pelikán a Ludvík Losos v památkové péči

→ Chocholouš v NM, Jamboš, Ptáček, Ladislav Págo…

- organizace ve formě odborných komisí při Ústřední muzejní radě

→ 1959 – vznikla Odborná komise konzervátorů

- od r. 1960 pořádání odborných seminářů, pro pozvednutí ochrany kulturního dědictví

- sborníky a metodické listy, ediční činnost → pod hlavičkou Kabinetu muzejní a vlastivědné práce

→ vycházelo nepravidelně (podle seminářů apod.)

- 1959 – Ludvík Losos: Muzejní práce (vydává Kabinet muzejní a vlastivědné práce NM)

→ ucelená publikace o ochraně sbírkových předmětů

- 1961 – zoologické oddělení NM v čele s panem Táborovským – vydání dosud nejrozsáhlejší a nejucelenější publikace o preparování – Táborský a kol.: Metodika zoologických prací v muzeích

- nové výsledky z oboru konzervace – vydáno Kabinetem muzejní a vlastivědné práce

- 1962 – časopis Národního muzea – změna v členění obsahu

→ konzervování, restaurování a preparování dostalo vlastní rubriku

- 1969 – studie o plnění a zlepšení přípravy odborných kádrů

- kurzy pro muzejní pracovníky, ukončeno mistrovskou zkouškou → v Baně se rozjela tradiční forma studia

1970 – „Základy muzejní konzervace“ – další vyhází v letech 1974

+ vzniká postgraduální studium muzeologie na Masarykově univerzitě při p. Págem

- 1985 – další skripta

Základy muzejní konzervace – Ladislav Págo (I., II., III., IV.)

// ke zk..!

Vznik laboratoří – konzervátorství se dá rozdělit do 3 skupin

- stát je zřizovatelem (NM, MZM, Opavské M,…)

- dále např. krajská muzea + okresní muzea → určité rozvrstvení + vybavení konzervátorů

(okresní muzea jsou na tom s vybavením lépe než NM)

- soukromé subjekty

1972 – zásady českého muzejnictví

- 17 bodů, některé myšlenky platí dodnes

- odborné otázky + politické práce (normalizace)

Přejmenování Kabinetu muzejní a vlastivědné práce na

→ Ústřední muzeologický kabinet

70.léta – práce konzervátorů-přírodovědců

- zhoršení životního prostředí (exhalace → nahlodávání památky)

- něco s památkou provést → dobré přístrojové vybavení – vytvoření jednotného pracoviště

- analýza staveb

- VŠ technologická Praha (VŠCHT) 1974 – laboratoř chemie, restaurování uměleckých děl

70. léta – Ústřední správa muzeí a galerií → sídlila v Bratislavě

- publikace o ochraně kulturního dědictví

= = = = = STŘEDA 3.12.2003 = = = = =

přednáška odpadá

= = = = = STŘEDA 10.12.2003 = = = = =

→ vedle teorie se začíná prosazovat i složka vědecko-výzkumná → ALE! Muzea nejsou schopna to ufinancovat

Osnova pro (?)

- problémy rozpracovány do jednotlivých bodů

- v kraji je 1 krajský zástupce → zjišťoval jaké má kraj potřeb atd.

→ převzetí modelu podle PP

1979 – Teplice – (?)

- zpracován dokument na základě Osnovy (?) – „Zhodnocení současného stavu péče o sbírky v muzeích ČSR

- v následujících letech živelný vývoj – každý kraj si to dělal po svém

1979 – „O směrech a výhledech dalšího rozvoje muzeí a galerií ČSR“

- reagoval na závěry XV. Sjezdu KSČ

- stanoveny důležité body, o které se opírali konzervátoři v budoucnu

- úkoly v péči o předměty

- zajistit odborné studium atd.

→ velmi dobře zpracovaný materiál, dá se na něm „stavět“ i dnes

1980 – MK ČSR v rámci státní PP zřizuje „Státní restaurátorské ateliéry“

- odborně teoretické a metodologické pracoviště

- asi 150 lidí → rozčlenění do oddělení

→ soustředění veškerých informací z oborů na jednom místě → knihovna (včetně světové literatury!)

→ velice dobré přístrojové vybavení

- po roce 1990 byla zrušena → dnes jen malá laboratoř – není schopna zabezpečit všechny věci sama = „krok zpět“

→ ve světě se tato pracoviště naopak budují – my jsme svůj světový primát ztratili

1980 – Ústřední muzeologický kabinet „Přehled o rozmístění sbírek“ (?)

→ „Oborová struktura muzeí“

1981 – „Struktura konzervátorských pracovišť muzeí ČSR“

→ 1990 „Zabezpečení konzervátorsko-restaurátorské práce v muzeích ČSR“

1982 – Středočeské muzeum a Roztokách u Prahy

→ specializované pracoviště zaměřené na „dezinfekci“ dřeva pomocí ionizovaného záření

- tj. nejúčinnější metoda v boji proti plísním, houbám a hmyzu

- tento typ záření není (plazmochemické ošetření) není zdravotně závadný → výhoda oproti chemickým metodám

→ ale pokud po ošetření předmět uložíme, tak se nám do toho můžou ty „potvory“ pustit znovu

- ochrana není navždy – třeba dobře uložit!

- sklo – pozor při použití tohoto záření sklo tmavne!

- délka ozařování „podle toho, kolik tam toho dáme“ 24-48 hodin

- rozměry komory: 4,5 x 4,5 x 2,7 m

- platí se za objem – dm kubický – ne za kusy → lepší zvolit systém „ruská matrjoška“ (velká, menší, nejmenší…)

80. léta – komise – velká činnost: přednášky, běh konzervátorského kurzu při MZM…

1983 – celostátní setkání konzervátorů a restaurátorů v Brně → vyhlášeno za protistátní akci

→ konzervátoři a restaurátoři na „černé listině“

- hledání cest jak pokračovat dál v odborné práci

→ činnost komise byla paralyzována – ALE! z VŠCHT vycházeli noví absolventi → rozhodli se, že v Praze založí novou komisi

1985 – pod Československou vědecko-technickou společností byla ustanovena

„Odborná skupina přírodovědců-konzervátorů kulturních památek při městském výboru Společnosti průmyslové chemie vědecko-technické společnosti v Praze“

→ pokračování odborné práce pod touto hlavičkou dál

- 1. předseda – ing Justa

→ pořádání seminářů (tzv. odborná zasedání), odborných stáží

→ shromažďování odborné literatury – sborníky (vydavatelem bylo Národní technické muzeum v Brně)

1985 – Úvod do muzejní konzervace a restaurování – vydala FF UJEP (dnešní MU Brno)

1989 – „Základy muzejní konzervace“

1991 – zrušen Muzeologický kabinet = zřizovatel Komise konzervátorů

→ vznikla AMG → do své struktury začlenila i odborné komise

→ dnes Odborná komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů

- hlídání legislativy, připomínkování zákonů…

- každý rok odborné 3denní semináře → sborníky

- dnes muzejnictví řízeno podle zákona 122/2000 Sb.

→ předmět zapsaný v CESu, zapsaný jako kulturní památka, umělecko-řemeslná památka

→ může na něj sáhnout jen licencovaný restaurátor

Odborná literatura po roce 1989:

- překlady z angličtiny – velmi špatná úroveň – chybí odborné korektury

[VŠCHT]: Chemie v práci konzervátora a restaurátora

- velmi kvalitní publikace, ale odborná → pro chemiky

[MZM]: Vladimír Ustrohal: Kovy a slitiny

[Památkový ústav]: Preventivní konzervace

[Technické museum v Brně]: Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění a uměleckého řemesla

Organizace STOP – lidé kolem VŠCHT

→ publikování odborných statí, pořádání odborných seminářů

(litina, klempířské práce na památkových objektech…. = monotematické)

# Základy muzejní konzervace II.

Filozofická fakulta, jaro 2003

Přednášející: Ing. Ivo Štěpánek (TMB)

Ukončení: zkouška

-- ke zkoušce přinést vlastní zápisky

= = = = = STŘEDA 25.2.2004 = = = = =

5. Technické kreslení

- tak, aby to dokázal „rozluštit“ i někdo jiný než sám autor

Typy výkresů

a.) výrobní – dle nich se vyrábí

a.) pomocné – návrhy, diagramy, schémata

Způsob kreslení

- tužkou

- perem

- Náčrty – pro informaci či prozatímní výkres, řádně okótovaný (?)

- Tužkou na kreslícím papíře (tuší) – jako podklady pro kopírování originálů

- Tuší na pajzáku (průsvitném -pauzovacím- papíře) – jen originály (?)

- Různobarevné úpravy originálů (kopie)

Formáty výkresů

A0 (841 x 1189 mm) … 1 m2 → půlením jedné strany získáváme další formáty …

A1, A2, A3, A4 (210 x 297 mm), A5

Skládání (ukládání) výkresů

- plechové skříně

A1 až A5 se nepřekládají

A0 lze přeložit

- kopie se skládají do rozměru A4 (do (?) )

Měřítko

- měřítko udává neskreslenou představu o rozměrech předmětu

a.) 1:1

b.) pro zmenšení – 1:2, 1:5, 1:10, 1:50, 1:100

c.) pro zvětšení – 2:1, 5:1, 10:1

Druhy čar

- plná tlustá – viditelné obrysy a hrany

- plná tenká – pro kóty, vynášení čáry a šrafování = ¼ plné tlusté

- čárkovaná střední – pro neviditelné hrany a obrysy = ½ tlusté čáry

- čerchovaná tenká – pro osy a roztečné kružnice = ¼ plné tlusté

Pravoúhlé promítání

- 3rozměrný předmět na papír

= 6 na sebe kolmých rovin – hlavní průmětny, stačí 2 svislé a 1 vodorovná

- nárys											OBR.

- půdorys

- bokorys

bez průměten

- tak, aby se na ten formát vešly všechny potřebné obrazy				OBR.

- nárys je hlavní a z něho by mělo být jasné co nejvíce (XX)

- snaha použít co nejmenší počet obrazů (max. 6)

Šrafování

- zobrazuje řezy nebo průřezy předmětu

- plné tenké čáry, 45°, zprava či zleva

→ odlišení zmíněným směrem, pak užším šrafováním

Řezy a průřezy

- pro zobrazení vnitřních tvarových podrobností

- řez = část předmětu před rovinou řezu – a zobrazit i to, co je za rovinou řezu		OBR.

- průřez = zobr. jen to, co je v místě řezu

- tzv. zkrácení obrazu – pokud má předmět pravoúhlý tvar				OBR.

Kótování

- udává rozměr k dané části předmětu a jakým způsobem, odkud-pokud to bylo měřeno

- pomocí pomocných čar

- pomocí kótované čáry ohraničené 2ma šipkami a nad čarou je číslo - kóta

- uvést všechny rozměry, které jsou potřebné pro výrobu

- průměr

- bez jednotek, protože se předpokládají mm

= = = = = STŘEDA 3.3.2004 = = = = =

X

= = = = = STŘEDA 10.3.2004 = = = = =

X

= = = = = STŘEDA 17.3.2004 = = = = =

2. Jednotlivé materiály, technologie

- železo, ocel, litina

Železo

- železo X ocel – často dochází k záměně

- technické Fe dělíme dle obsahu uhlíku v železe:

a.) ocel – slitina Fe s C do obsahu 2,14% uhlíku

b.) litina – slitina Fe s C, od 2,14% C do 6,64 % C

(viz přednášky a skripta)

= = = = = STŘEDA 24.3.2004 = = = = =

Těžba železa

- začalo se od mělkých šachet → postupně hlouběji a hlouběji

(viz přednášky a skripta)

= = = = = STŘEDA 31.3.2004 = = = = =

přednáška odpadá

= = = = = STŘEDA 7.4.2004 = = = = =

Výroba železa (oceli)

- slitina Fe a C, dle poměru Fe : C dostává určité vlastnosti

- několik stupňů tavení – fází – 723 °C, 1147 °C, 1380 °C   (MartinaŠ)

- dle mikrostruktury zrn se dá určit v jakém stavu materiál je

(bílá, šedá, černá barva – uloženo v síťoví, počet zrn) → houževnatý mat.: nedá se zakalit – tvrdý materiál…

- do 780 °C pevná fáze

- 1539 °C vše je tavenina

→ informace lze vyčíst z Fe3C diagramu

Litina

- umožňuje odlévání do forem: pískové formy, vytavitelné formy …

- relativně pevný materiál – ALE křehký!

- litina – surové Fe od 2,14% obsahu C

- užití: v průmyslu, jako konstrukční materiál

- umělecké odlitky od poč. 17. st.

– v Anglii postaven z litiny 1776-1779 most přes řeku Severu

– 1770 při stavbě kostela sv. Anny

- nejproslulejší artefakt z litiny Crystal Palace v Londýně – z litinových prefabrikátů (vyhořel):

1851 při příležitosti 1. světové výstavy v Londýně – ve své době největší na světě, symbolická velikost britského impéria a jeho vyspělost – 563x124m (rozloha jako Karlovo nám. v Praze), z 3300 litinových pilířů, 2224 nosníků… vyhořel v roce 1936

Crystal Palace On Fire, 1936

- otázka času → snižování nákladů → litinové prvky zakrátko velmi oblíbené

- ALE! – začínají se objevovat nevýhody – nízká odolnost vůči požáru – požár v NY v r. 1858, stačilo 20 min

- nahrazovány ocelovými prvky, které se nýtovaly: Eiffelova  věž, Ivančický viadukt

- později nahrazováno železobetonem, předepjatým železobetonem

- ústup litiny z konstrukčních prvků → nahrazeno prvky železnými (nosné jádro z oceli, navenek ozdobná litina)

- lázeňské kolonády, zámecké skleníky, obytné honosné domy

- z litiny se stal architektonický zdobný prvek

- různé doplňky: osvětlení, mřížoví, ploty, arkýře, kašny, náhrobky – hřbitovní plastika (od rakví až po litinové mříže)

- litina se tak dostala na úroveň ostatních ušlechtilých kovů (mosaz, zinek, litina)

(nebrat za rohy, ruce, kopí,… - zinek – dobře zabíhá → detaily → ALE stárné)

- odlévání litinových sousoší

- za války zkoušena jako náhražka při odlévání zvonů

→ dají se odlévat na jedenkrát

→ až několik tun → montují se na místě z několika komponentů

- NEVÝHODA – LITINA JE KŘEHKÁ!

Příklady architektur využívající litinových prvků:

Nejstarší litinovou konstrukcí u nás je zámecký skleník Lichtenštejnů v Lednici 1843-1845, 1. železná stavba v Rak.-Uh.

- Zámek v Hluboké nad Vltavou – oranžérie a letní pavilon : dokončeno 1855

→ samonosná konstrukce z jednotlivých prefabrikátů

- Portál, sloupy – Masarykovo nádraží v Praze (1866 při rozšiřování nádraží)

- Kleinův palác v Brně – 1848 – litinový arkýř, výzdoba

- Kolonáda v Mariánských Lázních – 1889 – vzdušná novorenesanční stavba cca 150 m dlouhá, výška v hřebenu až 12,5 m – kvůli křehkosti ocelový nýtovaný skelet (Mariánské Lázně)

- Hanavský pavilon v Praze (na hraně Letenské pláně nad řekou) – ulit pro potřebu jubilejní výstavy v r. 1891 → 1895 (národopisná) přenesen na Letnou → dnes velmi pěkná leč drahá restaurace

- Stavovské divadlo → litinové sloupky (108), které nesou galerie → 1859 rekonstrukce Stavovského divadla dřevěné sloupy nahrazeny litinou (od návrhu po montáž 5 měsíců)

- 1. osvětlovací stojany v Praze 1847, později celá Praha

- mřížoví, ploty – jdou většinou „ruku v ruce“ v osvětlovacích akcích → typizované (tovární) případně i na objednávku

- nábřeží v Praze → zejména Smetanovo nábřeží 40. léta 19. st.

- Fürstenberský palác na Malé Straně (Praha)

- ploty, kliky, sloupy, svítidla, pumpy na studnách

- okenní parapety, orientační tabule, ukazatele, patníky

- ochranné rošty kolem stromů, poklopy na kanály!

- zdobný prvek – nějaká forma odlití z nějakého materiálu

- povrch litiny – krupičkový

- litinová topení – není problém odlít z litiny duté prostředí

- u pískové formy – forma ze 2 částí – tzv. dělící rovina – na povrchu žeber

- u kovové formy není problém odlít z 1 ks – (duté prostředí)

- Karlovarská vřídelní kolonáda 1789, 1939 zničena na materiál pro německý průmysl

- v Karlových Varech však zachován fragment z jiné budovy

Hamry

- dokument Hameři a hamerníci

- jihočeské hamry – vznik 14. století

- obdoba mlýnů; práce bucharů („lis“); páka, která ovlivňuje přítok vody

- několik kol, které pohání voda + měchy

- buchar, kobyla, nůžky na plech až 2,5 cm

- Buškův hamr – technická památka, funkční

= = = = = STŘEDA 14.4.2004 = = = = =

Cín (Sn, Stannum)

- polymorfní kov, podobně jako olovo patří k nejstarším kovům vůbec

- výskyt ve dvou modifikacích:

- α cín – vytváří se při nižších teplotách – šedý prášek → tzv. cínový mor – při 13°C a nižších

- β cín – nejčastěji – stříbrně-namodralý lesk

- uchovávání cínových předmětů při teplota 13,2+ °C (tato t stanovena v laboratoři na základě metalografie)

- depozitář musí být alespoň temperován

- čím je cín čistější tím je náchylnější teplota k tvorbě moru

- vlastnosti: při ohýbání cín vrže, praská (čím jasnější zvuk, tím je na tom hůř)

- velká odolnost proti korozi i proti kyselinám → voda, atmosféra

→ výroba nádobí, jako ochranná vrstva jiných kovů

- velmi kujný – výroba fólií (staniol)

- málo tažný

- při extrémních teplotách (mráz, nad 200 °C) – křehne – až rozpad v prach

- cín se nejlépe zpracovává za teploty 100 – 150 °C - největší kujnost + křehkost mizí

- výskyt:

→ ryzí kov - vzácně, většinou jen šupinky, zrnka

→ ruda - cínovec, kasiterit - obsahuje až 70,6% cínu, také poměrně malý výskyt

- roztroušený v jiných rudách (granit, rula, slídové břidlice) - přítomnost jiných kovů (olovo, měď, stříbro...) – nákladným způsobem oddělováno

- sekundární naleziště - náplavy - zde v podobě jemných zrnek – oddělení od hlušiny: část náplavou, zbytek člověk

- obsah 0,5 - 0,2% cínu

- vznik erozí působením vody – vyplavení na povrch – sběr, rýžování cínovce (využití gravitace - floatace?)

- hlušina vyplave na povrch  x  cín klesne

→ hlubinné dobývání - po vytěžení se ruda rozbíjí  opět flotace

→ výroba cínu jednoduchou redukcí uhlí - při teplotě 1800 °C (ALE! při této teplotě cín začíná těkat, tzn. ztráty)

- historie:

- 2 podoby cínu:

1. čistě metalický

- dnes málo, ve starověku více (při prospekci zlata)

- při prospekci zlata, šperkařství, výzdoba bronzových předmětů

2. vyrobený člověkem z rud → výrobky, legující prvek → legování mědi → bronz

- od 3000 př. n. l. - jako příměs k mědi - okolo 3%, původně náhodná příměs

- záměrné přidávání až s technickým rozvojem (poznatky o mísení kovů)

- pravděpodobně z Číny nebo Indie 2000 př. Kr. přes Mezopotámii zde mizí…

- 1800 př. n. l. - opět nalezen zdroj cínu - dovoz přes Tróju (??), Krušné Hory

- Chaldejci, Hebrejci, Féničané - proslaveni bohatstvím z námořního obchodu - jejich prostřednictvím dovoz z Indie

- kolem 800 př. n. l. - dovoz ze Španělska a Anglie - velká naleziště (Cornwall, Scilské ostrovy ? - Féničané je nazývali Kasiteridy = řecké pojmenování pro cín → poté, co se ložisek zmocnili Římané → název převzali)

- problémy s odlišením cínu od olova - někdy se jim i stejně říkalo (Řím - cín nazýván „plumbum album“, „plumbum candidum“  x  olovo = „plumbum mignum“)

- dnes cín - Sn = stanum - odvozeno od Cornwallského názvu „stinum“ → odtud anglické „tin“

- 16. století - Agricola - publikace o kovech - název „stanum“

- středověk - užití cínu jako ochranné vrstvy proti atmosférickým vlivům (hlavně u železa - plechy ze železa  říkalo se jim bílé)

- do 16. století - naleziště pouze: Cornwall, Bretaň, Sasko, Krušné hory

- nejvýznamnější naleziště u nás: Krušné hory - Hora sv. Kateřiny, Cínovec

- Slavkovský les - Krásno, Horní Slavkov, Loket

- oblast severně od Karlových Varů - Jindřichovice, Boží Dar, Horní Blatná, u Nejdku

- největší rozkvět od 13. do 16. století

- 16. století - prudký vzestup těžby a zpracování – vývoz od nás – konkurence Cornwallu, Sasku

→ za 30-tileté války poškozena naleziště v Krušných horách a Slavkovském lese –  levný dovoz ze zámoří→ úpadek těžby cínu u nás

Cínovec

- Cínovec - nejbohatší naleziště v Krušných horách - boje o vlastnictví s Němci

- počátky využití - již od doby bronzové (únětická kultura) - sběr

- Keltové, Římané - do poloviny 5. století obchodní využití – potom úpadek důlní činnosti

- 965/6 - 1. písemná zmínka o vývozu cínu z Cínovce - arabským vladařem vyslán zvěd do Evropy (zaznamenal Ibrahim Ibn Jakub)

- 1378 - 1. písemné doložení existence Cínovce (zmínka o Cínovém lese)

- do doby husitství - pouze rýžování → pak už druhotná naleziště vyčerpána → počátek důlní činnosti

- důlní činnost - v Cínovci se těžilo 30% světové těžby cínu (průměrně 400 tun cínu za rok)

- polovina 16. století - největší rozkvět - Lobkovicové - zmocnili se celého cínoveckého ložiska (až do roku 1869)

- 1863 - úpadek těžby - důvody: burzovní krach

- dovoz levného cínu z Austrálie, Malajsie (už od 18. století tento dovoz převyšoval celoevropskou produkci cínu)

- 19. století - důlní činnost pomohl oživit tzv. wolframit

- 1879 - objeven - wolframem lze dobře ovlivňovat vlastnosti oceli

- wolfram se získává při dobývání cínové rudy

- nejdříve z již vytěžených hald, pak opět s cínem → ALE!  přesto sestupná tendence

- I. světová válka - další oživení - až na čtyřnásobek – pak radikální omezení – 1931 - ukončena těžba

- po okupaci - úpadek zájmu na saské straně → česká strana Krušných hor bohatší

- po II. světové válce - 1978 - opět obnova těžby

- 1978 - uzavření dolů (hlavní šachta 118 m, celkem 60 km chodeb)

- do 1989 - nový důl - Cínovec Jih - moderně vybudovaný

Cínařství

- potřeba mechanické síly → vodní kola → unikátní technická díla ve Slavkovském lese (Dlouhá stoka - vedení vody až 20 km)

- většinou spojení s konvářstvím

- povinnost razit značky → železná razidla (negativní reliéf)

Cínařské značky

- základní konvářskou povinností - dobrá kvalita řemeslné práce → zakotvení v cínařských povinnostech:

- 1387 - Brno (první)

- 1732 - Karel VI. - cechovní řád pro Čechy

- 1775 - cínařské artikule pro Moravu a Slezsko

- s vývojem cínařství se značky zvětšovaly → až 4 cm, dekorativní

- nejdříve 2 části:

1. městská - úplný nebo zjednodušený městský znak (při podobnosti přidání 1 písmene města, od 1732 přidání celého jména města) + letopočet, kdy město obdrželo městské právo

2. mistrovská - osoba tvůrce → volil si značku sám

- jméno a příjmení cínaře (od 1732 plné jméno) + rok přijetí mezi cínařské mistry

- tradice - přechod motivu z generace na generaci

- nejčastější motivy - konvice, beránek, boží oko, alegorické postavy...

→ charakteristické pro české cínaře - později spojováno do 1 razidla = tzv. dvouznačky

- Sasko – ještě navíc povinnost razit značku kvality cínu (u nás přijato po roce 1732)

- římské číslice ( „X“ = dobrá kvalita, 10 dílů cínu : 1 díl olova)

→ obsah olova menší než 10% - označení Feinzinn

- výrobky ze Slavkovského lesa - navíc značka „Sh“ (Schlaggenwalder Feinzinn)

- 1770 - dekret Marie Terezie - i na našem území musí být používána třetí značka

→ záruka kvality - opatření proti šizení (více obsahu olova na úkor cínu)

- více jak 10% olova → zdraví škodlivé → vyvolává příznaky otravy olovem

- úmrtní miska - pokud dílnu vedla vdova po cínaři – směla používat značku manžela (ALE! vodorovně přepilovanou) → pokud se znovu vdala, už ji používat nesměla

- málo dochované - staré výrobky se přetavovaly

- 18. století - sdružení do jedné značky

- umístění značek:

- většina zboží dutý charakter

- 16. století - u plochého zboží - na lícové straně okraje (u zdobnějších předmětů – zakomponování do výzdoby)

- do 17. století - většinou na uchu (výjimečně i poté)

- 18., 19. století - duté nádoby - na dně, velké dekorativní - uprostřed lícové strany (rokoko)

- křtitelnice - jméno a bydliště, mistrovská a městská značka

= = = = = STŘEDA 21.4.2004 = = = = =

Literatura: Ladislav Págo: Úvod do studia konzervace

Základy studia konzervace

Slitiny cínu

- cín je velmi měkký → slitiny s jinými kovy:

olovo (Pb)

- v dobách římských - až 20 - 30% (jako nádobí → otrava olovem)

- v poměru 2 : 1 - užíván při pájení

antimon (Sb)

- zdravotně nezávadný; k nám dovoz z Anglie - tzv. „pewter“ → „anglický cín“, „britanský cín“, „kov britania“

měď (Cu)

- vznik měděnky → proto cínování částí, které byly ve styku s potravinami

Památky z cínu

- u nás - cín byl drahý → přetavování → oproti ostatním materiálům zachováno jen málo památek (recyklace zůstaly ušetřeny cechovní, liturgické, honosné předměty – běžné nádoby jsou vzácností)

- 16. - 19. století - považován za nezničitelný materiál

- II. polovina 14. století - Praha - 1. písemné zprávy o řemeslech (konvář, kandlíř, canulator)

(odvozeno od objevu konvic)

- 1371 - záznam o společném vystoupení pražských konvářů → artikule → vzorem pro další města

- nově vzniklý cech → zásady výroby - zachování poměru 10 dílů cínu : 1díl olova

- 1387 - Brno - zavedení povinnosti označovat výrobky konvářskými značkami

- odznáčky zbožných poutníků – ve formě jednostranná plaketa se cvočkem (→ k uchycení na oděv)

- tyto odznáčky byly z olova nebo ze slitiny bohatší na olovo

- od 15. století lze sledovat vývoj kovářství podrobněji:

- křtitelnice (již ve 14. století)

- velké, nákladné nádoby ve tvaru obráceného zvonu → provozováno zvonaři

- masivní, na 3 nohách (často zdobeny drápy)

- plášť zdoben gotickými arkádami, náboženskými motivy

- v horní části 2 železná ucha → pro přenášení

- zarážka pro víko křtitelnice

v renesanci - protažení tvaru, zeštíhlení nohou → pro udržení vkládána železná trnož

- výzdoba (rytá):  náboženské motivy nahrazeny heraldickými znaky, alegorické, mytologické postavy

- 17. století - hladký tvar nahrazen mnohostěnem

sakrální předměty:

- svícny (až 2 m) → tzv. serafíny

- oltářní vázy, kropenky, mešní konvičky, věčná světla, schránky na posvátné oleje

- nádobí, umyvadla, kotlíky...

zdobné prvky v baroku - 16. století - nádoby mělkého dekoru na profilovaných plochách

- ražení ozdobných punců po obvodu

17. století - tzv. vysování - místo litého dekoru rytina na hladkých plochách (buď sami konváři nebo rytci)

- tento způsob zdobení prosazen na zahraničních trzích pod názvem „česká muzika“

1. třetina 18. století - cín nahrazován stříbrem → odumírání oboru → zdobení profilací (až do 19. století)

- cechovní konvice, holby - liší se hlavně hmotností, velikostí, výzdobou (příslušná cechovní symbolika → cech pekařů v ČB - konvice ve tvaru preclíku)

- Morava - cechovní poháry zvané vilkumy (od Willkommen)

- 17. století - lahve se zátkami, šroubovací těsnění (lahve ve tvaru ??? - užívány jako ohříváčky do ???)

- 19. století - ústup - levnější zboží → sklo, keramika, porcelán, litina → cínové montáže (skleněné nádobí opatřené cínovými víčky)

- 1. třetina 20. století - konec oboru

Technologie výroby

→ slévárenství

→ kovoobráběčství - soustružení, zámečnictví

→ cizelování, leštění

→ rytectví

- cínové ruda koupená z těžebních oblastí v sudech - menší slitky → pro zaručení jakosti sloužily tzv. vzorky v podobě cínových per (vznik - rozlitím roztaveného kovu ze železné lžíce po kovové desce) → podle barvy určena jakost a tavitelnost

- pro výrobu - hlavně slitiny s olovem, antimonem, mědí, zinkem, (poslední tři prvky v rozmezí 1 - 3%)

- vzájemný poměr určen místním cechovním předpisem

1.) slévačské formy - zhotoveny z hliníku soustružením

- konvář si je dělal sám nebo je nechal zhotovit

- i kovové → nákladné → dědily se → přecházení tvarů

- pro ploché nádoby - z jílu s přídavkem hovězích chlupů, z mosazi, sádry, kamenné

+ jednotlivé součásti (zdobné reliéfy, nožky, víčka...) – připravené na hlavní korpus (předtím se ještě soustruží)

2.) poté zaškrabání vytečeného cínu

3.) přeleštění

4.) opuncování

- výroba varhanních píšťal - spíše ze slitiny cínu s olovem (4 díly Pb  :  1 díl Sn)

- tzv. „cínová šterce“ - výroba tzv. cínových briliantů – roztavená slitina (3 díly Pb  :  2 díly Sn) se v tenké vrstvě nalila na broušené sklo

staniol

- zpracování cínu za studena rozválením na tenké listy

- až 2% mědi

- užití při výrobě zrcadel

- 1854 - levnější obalová fólie - měla olověné jádro

→ balení šňupavého tabáku, utěsnění korkových zátek, izolace proti vlhkosti u staveb

= = = = = STŘEDA 28.4.2004 = = = = =

Měď a její slitiny

Měď

- těžký, za studena i za tepla kujný kov

- při 400 – 650 °C klesá houževnatost → není vhodné → resp. musí být teplota +/- 800 °C

- je poměrně měkká

- ze všech kovů má nejvyšší tepelnou a elektrickou vodivost

- roztavená měď se neužívá na odlévání - špatně zatéká do forem

při působení povětrnostních vlivů se pokrývá vrstvou oxidu:

- za sucha - červená vrstva (oxid měďnatý) – při zahřívání zčerná – vytvoří se okuje (??) → odlupují se

- vlhké prostředí - zásaditý uhličitan měďnatý – zelenkavá barva (měděnka, tzv. pravá patina)

- při znečištěném ovzduší - drsný tmavý povlak → pro zamezení - vytvoření slabé ochranné vrstvy oxidu měďného - očištěný předmět se zahřeje asi na 150 °C

výskyt:

- ryzí nebo nerosty – cca 70 druhů

- stopové množství – mořská voda, rostliny, játra

- ryzí podoba - poměrně hojně na zemském povrchu (nugety nebo dráty, stromečkové útvary vrostlé do horniny)

- nejčastěji malá zrnka v říčním nebo křemičitém písku

- barva:  hnědá nebo nazelenalá

- tzv. přírodní měď - nikdy není 100% čistá, vždy zanedbatelné množství příměsových prvků

- rudy - nacházené na povrchu → sběr → postupně dolování

- sirné rudy:	- chalkopyrit - zlatožlutá barva, v příměsi s rudami stříbra, zlata, železa

- bornit - modro-zelená barva, vzácněji s chalkopyritem

- chalkosin - olověná barva, vyskytuje se nejvíce v Čechách spolu s cínovcem - hlavně u Slavkova

- oxidy a uhličitany - lepší pro výrobu mědi (nejsou příměsi jiných kovů), ale jsou drahé

- snadnější redukce při výrobě → více se používaly

- malachit

- azurit

- kuprit

- beschantit

- tzv. vodíková  nemoc - podílí se na ní kyslík (jako příměs obsažen v mědi)

- při zahřívání na 400 °C - uvnitř reakce → jejím výsledkem je vznik vodní páry = velká energie; v této struktuře není rozpustná → vzniká velký tlak → trhá povrch předmětů (mikroskopické trhlinky) → rozšíření těchto trhinek dalším namáháním…

(viz přednášky a skripta)

= = = = = STŘEDA 5.5.2004 = = = = =

Slitiny mědi – pokračování…

Mosaz

- slitina mědi + zinku

- zbarvení světle žluté po zelenově žlutou (až do čevena -> problém s rozpoznáním od bronzu)

Výskyt

- od poloviny doby bronzové +/- 2000 př. n. l.

- 1800 – 1400 př. n. l.

- obsahuje 3% zinku → zinek jako kov se těžko vyrábí

- až do výše 20 % Zn

- hutníci v řecké a římské době používají kalamit křemičitý → vzácný nerost – u nás je v obci Merklén na Třevnicku (?), Nová Ves u Rýmařova, Příbram + Jáchymov (obsahuje prvky zinku - "kadmia")

Výroba

- za pomoci dřev. uhlí se mosaz žíhá → vyregulování zinku (páry, které se rozpustí v mědi)

Období Řecka + Říma

- „oreichalkos“ = mosaz, či „aurichalkum“

- výroba pro potřeby ozdob a šperků (místo zlata)

- přelom letopočtu (za císaře Augusta) i k ražbě mincí

- použití mosazi i v Egyptě

- rozšíření po celém impériu → až do poč. 18. stol. se mosaz žíhala dřev. uhlím

- přední výrobci od 12. stol. - Belgie + Francie

- Francie dominuje v 14. stol. → 1450 emigranti ji přináší do Cách (v severním Porýní)

- r. 1785 dosahuje maxima – spojováno s městem Stolberg

- 1526 - zavádí se výroba ve Slezsku

30 letá válka → devastace → zánik

Anglie - pol. 17. st. - 1730 dochází k výrobě zinku

1781 – slitina mosazi přímo tavením mědi a zinku (nevyšlo - navrácení)

1820 – zlomový rok - příprava opět z mědi a zinku

- přidávání dalších přísad

1832 – vznikl Muntsův kov → mosaz je kujná, výroba lodního kování + jazýčky harmonik

1848 – další mosazný kov - Aichův kov

1876 – Parsonov - Manganový bronz-nová slitina

1884 – DICK - využití poznatků -> železa se rozpouští v roztaveném zinku → DELTA KOV

- v Německu obdobná slitina → HUPERTZ → DURANA

1904 - Rübelův kov

- obsahem zinku vzniká pevnost a houževnatost a špatné zpracování za studena

- nejlepší je 30% zinku → vhodné pro zpracování za studena

- méně jak 30% zinku → křehké a použití pro tvrdé pájení

- při strojního obrábění - 2% olovová - přidat

- mangan - 4% - pevnost a houževnatost + zvyšuje odolnost proti korozi

- přidání železa - pevnost, kujnost, houževnatost

1927 - se používá název - niklová mosaz, nebo pakfong

- slitiny s malým obsahem niklu (20%) žloutnou anebo se pokryjí měděnkou

NIKELIN, KONSTANTAN, MANGANIN → sloužily k výrobě odpor. drátů

- dají se zlatnicky pokovovat → šperkařství

křemíková mosaz

- 30 léta 20 st. → Anglie -SILZIN - 10-15% zinku

- v Německu - TOMZASIL - 14% zinku, 4-5% křemíku → lití zvonů

- Japonsko - další zlepšení, přidání hliníku na úkor křemíku SSZ

- největší rozšíření -TUNGUM - ANGLI -14,5 % zinku, 1% křemíku, 1% hliníku, 1% niklu

- hliníkové + mangan, přísady + další slitiny

- secese → alpaka - dekorativní předměty

nikl - pevnost se zmenší, ale do 4% se zlepší houževnatost a je odolná ke korozi

hliník - průtažnost, pevnost, tvrdost

Tombach

- slitina, která má složení 80% a více mědi

- dle obsahu zinku se mění barva

- odolává proti korozi a nepraská

- pojmenování malajského původu "Tambaba" → měď a tepané umělecké předměty → k nám se dostal v 17 st.

- výroba bižuterie - různé názvy na trh → norimberské pozlátko, Chrizorim, manaiské zlato, Oreisk, goldingmetal, Pinštek...

Mosaz Niklová - Bílá

- patfong, nové stříbro, argenta, alpaka

- nejstarší nálezy jsou z Číny - název pakfang (bílá měď)

- výroba před n.l.-z rud

- prům. výroba niklu - 1880?

- nejdřív výroba v Berlíně, Agenban, v Bendorfu - alpaka

- francie → atilleckort

- Anglie → German silver, později na nickel silver

- další pojmenování: čínské stříbro, alfenicke, Arguzoit, Argebroit, Argirophan, ?, neogen, platinoid, silverine, ...

KOST

- živočišná nebo rostlinná

živočišná - kost lidská a zvířecí

SLONOVINA

- africkou (měkká + tvrdá) + indická

- kly z mamuta, slona, mrože, zuby vorvaně (kostice), hrocha

ROHOVINA

- kravská, volská, buvolí, beraní, kozí, roh nosorožce (roh je dutý, paroh je plný)

- roh je plný - u masokožce

Kopyta + Paznehty

Parohy - jelen,los, srna , daněk

Želvovina

Perleť - mořská nebo říční

Kost – organické + anorganické látky	– chemické + mechanické

v 1. fázi zániku organizmu:

1. tlení - proces oxidační, spalovací a děje se prostřed. kyslíku

2. hnití - proces regulační → bakterie

- oba jsou závislé na teplotě, vlhkosti a uložení

- zásaditá půda napomáhá hnití->zrychluje proces

- odumřelé tkáně - mají větší rychlost hnití

Omezení hnití - mráz, vysoušení, velký obsah soli ve vodě

Hniloba

- vývin plynů, které vedou k potrhání kůže a uvolnění části těla, které za živa spolu souviseli

- mizí tkáně a zůstává kosterní pozůstatek

MECHANICKÉ - působení vědy (určité množství písku → obrábění - degandace)

KOST - není celistvý materiál, je tvořen kanálky → pouzdry HAVERSOVY SYST., kteří vytvářejí kosterní strukturu (letokruhy) → pevnost  + tvrdost, hlavně díky miner. krystalům, které jsou zapuštěny v mikroskop. pramenech do sebe → jako lano

od 12. 5. Štěpánek Lázně	X	úterý 11.5. 12:30 uč.22		X	19.5. volno

= = = = = Z PŘEDNÁŠEK PROF. L. SLAVÍČKA = = = = =

POSOUZENÍ STAVU UM. DÍLA

- znalecké posouzení → um.-hist. prezentace

- přirozené stárnutí obrazu – velmi málo je původních, takových jako v době vzniku

- stav obrazu ovlivňuje:

1. použitý materiál (kvalita)

2. kvalita postupu, provedení

3. péče majitelů děl (podmínky uložení, zacházení)

4. klimatické podmínky uložení

- optimální klimatické podmínky – i v dobrém prostředí reagují na všechny změny (obrazy vypadávají, rámy pracují) – důležité je upevnění v rámu

ZÁSAHY DO OBRAZU

KONZERVACE – zajištění, zastavení, zpomalení ničení, rozkladu mat.

RESTAUROVÁNÍ – způsob obnovy obr., odborné ošetření – rekonstruování původního díla, aniž by došlo k poškození, dle doložené původní podoby, doplněny chybějící části → estetický přístup –všechny zásahy zdokumentované rest. zprávou (před, během, po) – písemně i obrazově

RESTAURATORSKÁ ZPRÁVA

- velmi podrobný popis práce, stav při převzetí, použité techniky, materiály, postup práce, konečný stav po zásahu restaurátora, obrazová dokumentace

- uloženy v archivu příslušných institucí (zadavatelé) a většinou i má každý restaurátor svůj vlastní archiv

- restaurátoři: Mojmír Hamsík, Bohuslav Slánský, Klimeš, Petr a Tomáš Bergrovi

RESTAUROVÁNÍ – technické a komplexní povahy

PETRIFIKACE – zpevnění narušené hmoty (podložka dřevo – červotoč)

TRANSFER – částečné přenesení obr. mal. na jinou podložku, původní deska maximálně ztenčena (1-2 mm)

MARUFLÁŽ – úplné přenesení barevné vrstvy na novou podložku (pův. podložka odstraněna až na bar. vrstvu), náročné a riskantní, barevná plocha zajištěna papírem, zalita do sádrového lůžka, deska ohoblována a připevněna nová podložka

PARKETÁŽ, ROŠTOVÁNÍ – prohýbání měkkých topolových desek → parketáž, zabrání prohýbání (zlomení, prasknutí) RV, řez

- preventivní zákrok

- plochá parketáž – větší plocha nalepená na obr.

- vysoká parketáž – větší plocha vystupuje, menší přilepená ve směru letokruhů, nyní se od tohoto upouští

RETUŠ – barevná, jiná povrchová úprava vypadlých ploch, nesmí narušit vnímání um. díla, pouze vypadlá místa, - 4 typy:

1.neutrální chybějící plocha po vytmelení srovnání plochy pokrytí neutrální barvou

2.retuš lokální barvou

3.barevné tečkování (šrafování) 50.60.léta Itálie v odstupu je vidět slitá barevná plocha

4.retuš nápodobivá (totální) napodobení zp. stejnou technikou jako obr., po čase je potřeba obnovit

ODSTRANĚNÍ DODATEČNÝCH, POZDĚJŠÍCH PŘEMALEB – často v 19.st. přemalovány, ale i dříve, pod mikroskopem po malých plochá, náročné, nejdříve technolog. průzkum

ODSTRANĚNÍ LAKOVÉ VRSTVY

UPEVNĚNÍ BAREVNÉ VRSVY – barva oddělena od podkladové vrstvy (stříškové útvary) – hrozí odpadnutí

AKADEMIE VU (ČR)

- obrazy, sochy i kresby

- po r. 1945 Bohuslav Slánský – zakladatel, stanovil rozsah znalostí absolventa rest. školy → odborná práce –7 bodů: historická technologie, chemie, fyzika, dějiny VU, schopnost tvůrčí práce, ale nesmí převýšit um. hodnotu díla – restaurátor je plně ve službách um. díla

- restaurování = týmová práce

- restaurátorská střediska při velkých institucích (NG, MG) – starají se o díla příslušných institucí

METODY PRŮZKUMU OBRAZŮ

- k ověření, potvrzení poznatků, datace, připsání, místo vzniku

- technologický průzkum je základem pro správné provedení rest.práce

- poč. 19.st. Francie, Anglie – přírodovědné metody, analýzy nást. pigmentů z Pompejí

- Artur Laurie, 90. l. 19. st.

- poč. 30. let 20. st. prof. Max Doerner - historická technologie malby (napsal knihu)

- 1945, prosazení postupů – selhání hist.um. jako znalců – padělání obrazů Vermeera – velmi subjektivní přístup ke znalectví → technologické průzkumy (pravdivější než názory hist.um.)

- nejlepší kombinace hist.um. + technologický průzkum

- vznik specializovaných center – historické technologie

PRŮZKUMY

- fyzikální a chemický

- plošný a bodový

- povrchový a hloubkový

- spec. dendrochronologie (dřevo)

PLOŠNÝ PRŮZKUM

- pozorování paprsky EMG záření

- na počátku každého pozorování díla

- nasvícení kolmo, prudce ze strany – vyniknou objekty, nerovnosti, poškození

- zpočátku jediná možnost jak obraz pozorovat – časem přistupuje využívání lupy (detaily), na zač. 20.st. využití mikroskopu (pro 2 oči)

BODOVÝ PRŮZKUM

- odebrání vzorku (mikro částečky) – zkoumání pigmentů, podkladové vrstvy, mat. podložky

HLOUBKOVÝ PRŮZKUM

- RTG paprsky od konce 19.st. do poč. 20. st.

- IČ paprsky asi od 30. let 20.st.

- objevení podkresby, podmalba, odhalení nepravé dodatečné signatury, spec. UV lampa kombinovaná s lupou

DENDOCHRONOLOGIE – odkud dřevo pochází, kdy poražen strom – datování obrazu (post quem)

# Z historie oddělení muzeologie

Současná katedra navazuje na tradici, která má své základy již v roce 1921, kdy tehdejší ředitel Moravského zemského muzea Jaroslav Helfert inicioval zřízení tzv. lektorátu muzejnictví na nově vzniklé Masarykově univerzitě. V rámci tohoto lektorátu seznamoval Jaroslav Helfert posluchače Filozofické fakulty s povahou muzejní práce a v rámci exkurzí do Moravského zemského muzea je uváděl do muzejní praxe. Lektorát zanikl odchodem J. Helferta do důchodu roku 1948. Teprve v roce 1963 vznikla z nové iniciativy ředitele Moravského zemského muzea Jana Jelínka tzv. externí katedra muzeologie. Ta byla první svého druhu u nás, ale i jednou z nemnohých ve světě. Tato katedra realizovala tzv. postgraduální studium muzeologie pro pracovníky muzeí a galerií, které trvá dodnes (podle současného VŠ zákona nese název specializační studium). Organizační stránku zajišťovala Filozofická fakulta UJEP a personálně byla výuka zabezpečena pracovníky muzeologického oddělení Moravského muzea. Po roce 1968 se stala součástí katedry archeologie. Samostatná katedra byla ustavena až v roce 1991 a byla současně provedena její profesionalizace (dva interní vyučující a sekretářka). V roce 1993 se na Filozofické fakultě uskutečnila, u nás vůbec první, habilitace pro tento obor. V roce 1993 pak byla zahájena výuka v denním studiu muzeologie. Na realizaci vědecko-výzkumných a pedagogických úkolů se podílejí významnou měrou také pracovníci Technického muzea v Brně, Moravského zemského muzea v Brně a některých jiných institucí a organizací. V roce 1996, v rámci reorganizace fakulty byl vytvořen nový útvar, Ústav archeologie a muzeologie, v jehož struktuře se odehrávají všechny muzeologické aktivity.

# Kovy a koroze

- kovy hojně rozšířený materiál – ALE! Podléhá snadno korozi

Koroze

1. = narušování materiálu v důsledku reakce s prostředím ve kterém se tento vyskytuje a jež vede ke změně nebo ztrátě jeho původních vlastností

2. = označení pro celkový vzhled materiálu

Snaha materiálu přejít do původní rudy

- působení vlhkosti resp. vody a kyslíku:

- KOROZE PŮDNÍ

- KOROZE ATMOSFÉRICKÁ (+ H2S, SO2)

Korozní pochody

- destrukce materiálu

- povlaky (korozní povlaky)

- beze změny (např. ryzí zlato, platina)

Odstranění koroze

- mechanicky X chemicky

- lázně v H3PO4 s inhibitorem

Pasivace povrchu Fe

- fosfátování

- chromátování

- oxalátování

Stabilizace rzi

- provádíme u předmětů bez kovového jádra či s nepatrným zbytkem kovového jádra

- opakované vyluhování ve vyměňované deionizované H20 za zvýšené teploty

- elektrochemicky (katoda, anoda:-)

Měď a její slitiny

- bronz Cu + Sn (pravý bronz minimálně 99%)

- mosaz Cu + zn

Korozní procesy u mědi

→ soli měďné nebo měďnaté – nejčastěji uhličitan měďnatý (CuCO3) a hydroxid měďnatý Cu(OH)2

- měď – korozní vrstva: a.) zachování b.) odstranění

a.) zachování patiny

- chemická či eletrochemická deionizace

b.) odstranění patiny

- (pokud je zachovalé jádro) – bere sebou i ostatní nežádoucí složky:

- nasycený roztok Chelatonu 3

- kyseliny citronová, octová, mravenčí (5-10%) nebo H3PO4 (5%)

- elektrochemicky v 10% roztoku Chelatonu 3

- ultrazvukem ve vodném roztoku Chelatonu 3 či zředěné H3PO4 (dražší)

- podkorodování → vatové tampony

Vytvoření umělé patiny

- chemické i elektrochemické metody

- působením plynného CO2

Cín

- patří k nejstarším kovům

- ve starší době bronzové k výrobě bronzů

v agresívním prostředí → černé, tvrdé a drsné skvrny

→ mylně považováno za začátek tzv. cínového moru

cínový mor ~ šednutí povrchu

- přeměna β (bílý cín) → α (šedý cín)

Konzervace Sn

1. vyříznutí

2. vyvařování zasažených míst v nenasyceném roztoku jedlé sody (NaHCO3)

3. vyluhování v destilované H2O

Pasivace Sn

- zmatnění, zešednutí → doporuč. pasivace

# Text boxes

Michal Makovec, UČO: 63983

http://muff.uffs.net

Michal Makovec, UČO: 63983

http://muff.uffs.net

Michal Makovec, UČO: 63983

http://muff.uffs.net